# Geotechnické penetrační profily

sond středně těžké dynamické penetrace DP-1, DP-2 a DP-3

Penetrační sondy byly provedeny středně těžkou, strojně dynamickou penetrační soupravou typu TRIPOID s parametry: hmotnost beranu 20 kg, výška pádu závaží 0,5 m, aktivní plocha průřezu hrotu 10 cm2 / 5 cm2.

Záznam dynamického penetračního odporu qd (MPa) je graficky znázorněn v příloze č. 1.3. Geotechnická interpretace sond je zpracována formou geotechnických penetračních profilů v textu níže. Zatřídění zemin bylo korelováno podle geologické dokumentace okolních vrtů.

DP - 1		(202,64 m)

| Hloubka (m) | Ic | cu kPa | ID | ef (°) | Ep (MPa) | Typ zeminy | ČSN 73 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 - 4,6 m | navážka |  |  |  |  |  |  |
| 4,6 - 5,2 m | - | - | - | 27 | 18 | jP | S5 |
| 5,2 - 7,2 m | - | - | (0,65) | 38 / 32 | 55 / 30 | hŠt / silně hŠt | G5 |
| 7,2 - 7,9 m | - | - | > 0,80 | 42 | 120 | hpŠt | G3 |

DP - 2		(202,78 m B.p.v.)

| Hloubka (m) | Ic | cu kPa | ID | ef (°) | Ep (MPa) | Typ zeminy | ČSN 73 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 - 4,8 m | navážka |  |  |  |  |  |  |
| 4,8 - 5,7 m | - | - | 0,45 | 30 | 25 | P | S3 |
| 5,7 - 7,0 m | - | - | (0,60) | 37 | 55 | hŠt | G5 |
| 7,0 - 7,9 m | - | - | > 0,80 | 42 | > 100 | hpŠt | G3 |

DP - 3		(202,67 m B.p.v.)

| Hloubka (m) | Ic | cu kPa | ID | ef (°) | Ep (MPa) | Typ zeminy | ČSN 73 1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 - 4,6 m | navážka |  |  |  |  |  |  |
| 4,6 - 5,9 m | - | - | 0,75 | 40 | 70 | hpŠt - hŠt | G3 - G5 |
| 5,9 - 7,4 m | - | - | ((0,50)) | 32 | 35 | hŠt - silně hŠt | G5 |
| 7,4 - 7,7 m | - | - | > 0,80 | 42 | > 100 | hpŠt | G3 |

Legenda

jP		jílovitý písek

P		písek

hŠt		hlinitý štěrk

hpŠt		hlinitopísčitý štěrk

hŠt / silně hŠt  dominantní zemina - hlinitý štěrk s vložkami silně hlinitého štěrku

G3		zatřídění zemin podle ČSN 73 1001

G3 - G5	zemina na rozhraní dvou tříd

Ic		index konzistence

cu		totální soudržnost

ID		relativní hutnost (ulehlost)

ef		efektivní úhel vnitřního tření

Ep  (Ep =Eoed)	penetrační modul deformace - je obdobný oedometrickému modulu deformace